Résumé

L’objectif de cette étude est la biosorption du plomb et du cadmium sur la bactérie Paenibacillus polymyxa, le polysaccharide sécrété par cette bactérie ainsi que sur les billes d’agar + polysaccharide produites par sphérification. L’étude porte aussi bien sur le système en batch que celui en continu. Les effets des différents paramètres: pH, concentration de biosorbant, concentration initiale du métal et température ont été étudiés en mode discontinu. L’application de plusieurs modèles d’isotherme d’équilibre mono-soluté a globalement montré que l’adsorption du cadmium et du plomb est efficace aussi bien sur la bactérie Paenibacillus polymyxa que sur le polysaccharide et les billes d’agar+polysaccharide. En effet, des quantités maximales importantes ont été déterminées principalement pour le polysaccharide libre. Les résultats obtenus relatifs à l’étude de la cinétique d’adsorption ont montré que le modèle de réaction de surface du pseudo-second ordre s’applique particulièrement bien. L’étude de l’influence de la température nous a permis de déterminer les grandeurs thermodynamiques (ΔH°, ΔS°, ΔG°), ces dernières montrent que le processus de fixation du cadmium et du plomb sur la surface des billes d’agar + polysaccharide est endothermique et spontané. En vue d’élucider les mécanismes de fixation des ions métalliques sur les billes d’agar+polysaccharide, la composition chimique majoritaire a été établie par MEB après adsorption. La chute du pourcentage du calcium semble bien être corrélée avec la fixation des ions Pb2+ et Cd2+. Cette fixation n’est due qu’en partie à l’échange d’ions, le reste est imputable aux mécanismes de fixation des ions métalliques sur les groupements fonctionnels de surface identifiés par spectroscopie infrarouge.

Dans l’étude en lit fixe consacrée à l’adsorption du plomb sur les billes d’agar+ polysaccharide nous avons examiné l’influence de deux facteurs ; à savoir le débit d’alimentation et la hauteur du lit d’adsorbant. Les différents paramètres : temps de percée, temps de saturation et la capacité fractionnaire ont été déterminés. A la lumière des résultats obtenus nous avons conclu que l’adsorption est favorisée pour le plus faible débit et la plus grande hauteur. Par ailleurs, la régénération des billes d’agar+polysaccharide a été effectué avec une solution d’acide chloridrique à 0.01M. La réutilisation des billes après désorption a été testée pour un autre cycle d’adsorption avec un bon rendement d’élimination du plomb.

Mots clés: biosorption, métaux lourds, plomb, cadmium, bactérie, polysaccharide, lit fixe.