L’objectif de notre travail était de mettre au point des systèmes catalytiques stables et actifs
dans les réactions de reformage du méthane, avec limitation de la formation de carbone. Les
deux principales réactions retenues dans ce travail ont été le reformage à sec et le
vaporeformage du méthane.L’étude par thermoréduction programmée a établi que la structure spinelle est partiellement conservée pour des températures inférieures à 700°C.A partir de 700°C, la structure se décompose totalement en nickel à l’état d’oxydation 0 et Al2O3. Si le spinelle est surstoechiométrique en nickel, le nickel en excès est en forte interaction avec la structure car sa température de réduction est supérieure à 450°C. Une température de réduction supérieure à 825°C est requise pour la réduction des catalyseurs sous stoechiométriques. Ce décalage observé dans les températures de réduction par rapport à la température de réduction du spinelle pur dénote la formation d’une solution solide Al2O3-NiAl2O4.
