Afin de prolonger l'utilisation des matériaux polymères dans divers domaines, il

est indispensable de songer à leur modification chimique par l'introduction de

groupements réactifs au sein de la chaîne macromoléculaire. Les propriétés physicochimiques (cristallinité, solubilité, température de fusion ou de transition vitreuse) de

ces polymères seront ainsi améliorées et le champ d'emploi de ces matériaux sera plus

étendu.

La méthode de préparation de polymères fonctionnels varie selon la position du

groupement fonctionnel (en chaîne latérale ou principale), et aussi les réactifs utilisés,

il est donc nécessaire de mettre au point ou d'améliorer les monomères actuels.

De nombreux exemples de monomères dithioesters sont apparus, préparés par

thionation chimique de la réaction de Davy sur des acides ou par condensation du

sulfure de carbone sur le magnésium RMgX en présence de tétrahydrofurane selon la

méthode de Beiner et Thuillier .

La modification des propriétés des polyesters par incorporation des groupes

soufrés ou amides a été intensivement étudiée. La proportion en groupe caractéristique

peut être changée ou (alternée) par la gamme entière de compositions, ou modelée par

reproduction régulière avec d'autres groupes présents dans la chaîne principale.

Des polythioamides semi aromatiques ont été synthétisés par polycondensation

à basse température en solution de bis(dithioester) et de diamines.

Divers essais de synthèse de poly(amide-thioamide)s semi-aromatiques ont été réalisés

en solution à partir de bis(thioamide-amine)s dérivés de bis(dithioester)s aromatiques

et de diamines aromatiques suivi d'une polycondensation avec l'iso ou le téréphtaloyle.

Les polymères présentent une faible solubilité dans les solvants organiques et des

températures de transition vitreuse variables selon la structure chimique de l'amine

utilisée.

- 2 -

La chimie des oligomères a dévoilé une structure chimique bien définie; la

manipulation simple du produit, grande pureté, une large tolérance vers les groupes

fonctionnels, et une meilleure caractérisation chimique, à étude de plusieurs

polymères conjugués et de poids est envisageable.

Avec des composés porteurs de groupements thiol (R-SH), utilisés comme

agents de transfert dans des procédés de polymérisation radicalaire, on peut aboutir à

une évolution croissante des masses molaires avec la conversion. La valeur de la

constante de transfert est liée principalement à la réactivité de thiol vis-à-vis du radical

à additionner.

La première partie est consacrée à la synthèse et à la caractérisation du polymère :

- Styrène-MMA.

- et à la modification chimique par la réaction de Davy du copoly(styrène-MMA) où

la fonction dithioester a été caractérisée par RMN1H.

La deuxième partie se rapporte à la synthèse de copolyamide et de copoly(amidethioamide)

s.

a) La réaction de l'amine à chaîne aliphatique (hexylamine) sur le copoly(styrène-

MMA).

b) La réaction des amines aliphatiques (hexylamine, butylamine) sur le copoly(

styrène-MMA) modifié.

c) Thionation par le réactif de Davy des acides aminés (aliphatique et cyclique).

Ces copolymères ont été caractérisés par spectroscopie: IR, UV-Visible, RMN 1H,

RMN 13C, et par viscosmétrie.

Dans la troisième partie :

On a étudié par polymérisation radicalaire, l'influence d’un agent de transfert sur la

chaîne polymérique styrène-acrylate de méthyle.

- 3 -

On a déterminé la constante de transfert dans le cas de l’homopolymérisation du

MMA.

L'effet polyéléctrolyte de ces polymères a également été mis en évidence.

Des analyses complémentaires, menée par DSC et TGA, ont montré la grande stabilité

et la structure amorphe de nos polymères styrène-acrylate de méthyle.