La réaction d’hydrogénation des composés carbonylés en alcools correspondants est une

réaction d’une grande importance dans l’industrie de la chimie fine. La fabrication de ces produits,

très utilisés dans les domaines, pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire etc.., nécessite

plusieurs étapes de synthèse impliquant des processus catalytiques sélectifs. Un des grands

challenges de la catalyse hétérogène est la recherche de catalyseurs multifonctionnels pouvant

réaliser sélectivement toutes les étapes d’une synthèse complexe.

Les propriétés catalytiques de nos solides ont été déterminées en hydrogénation du

benzaldéhyde, à pression atmosphérique, en phase gazeuse en présence de catalyseurs à base de

nickel, de cuivre et de cobalt supportés. Les supports utilisés sont TiO2 (Merck) et CeO2 (Aldrich).

L’imprégnation est la technique utilisée pour la préparation des catalyseurs.

Les produits de réaction attendus sont : l’alcool benzylique, le toluène, le benzène et le

méthylcyclohexane.

Les différents matériaux ont été caractérisés par, absorption atomique, spectroscopie Infra-

Rouge à Transformée de Fourrier (IR-TF), diffraction des Rayons X (DRX), et leur aire

spécifique a été mesurée par la méthode B.E.T.

Les catalyseurs à base de cobalt sont plus actifs que ceux à base de nickel et de cuivre. A basses

températures, les catalyseurs Co3O4/TiO2 et Co3O4/CeO2 présentent une sélectivité notable en

alcool benzylique (variant de 18 à 82 %) et une sélectivité peu appréciable en méthylcyclohexane

(variant de 4 à 15%). Pour des températures de réaction de 100°C et 150°C, une sélectivité de 100

% en alcool benzylique est obtenue sur les catalyseurs CuO/TiO2 et NiO/TiO2 alors que le

toluène et le benzène et sont obtenus par hydrogénolyse des fonctions C=O et C-C à des

températures comprises entre 200 et 250°C.

Les résultats obtenus révèlent, que les basses températures de réaction améliorent la sélectivité

en alcool benzylique et en méthylcyclohexane alors que les hautes températures de réaction

favorisent la formation du benzène et du toluène.

Plusieurs paramètres peuvent influer sur la réaction d’hydrogénation, comme la taille des

particules, la nature du support et les propriétés acido-basiques.