Notre travail présente un double aspect environnemental, d'une part une valorisation de sous produits naturels en l'occurrence les noyaux de dattes, et d'autre part, l'étude de l'efficacité adsorbante et catalytique du charbon actif issu de ces noyaux. La variété locale qui a fait l'objet de cette étude est " Deglet-Enour " connue mondialement. Dans le but d'obtenir un adsorbant efficace, nous avons été amenés à envisager la préparation de charbon actif à partir de noyaux de datte algérienne dont l'activation combinée (ZnCl2/CO2) a été optimisée selon la méthode des plans des expériences qui permet d'établir les modèles mathématiques mettant en évidence l'influence des paramètres considérés. Cette méthode nous a permis aussi de déterminer les paramètres influents sur l'adsorption en milieux aqueux d'un colorant Azoïque l'Orange G (OG) par le charbon actif préparé de manière optimale (CAO).  Les conditions optimales d'adsorption obtenues par plan des surfaces de réponse ont été dégagées à l'aide du logiciel JMP® 7.0. La caractérisation de charbon actif CAO par divers méthodes d'analyse (BET ; MEB/EDX ; FTIR) nous a permis de mettre en évidence la relation entre les propriétés physico- chimiques du charbon et ses performances en adsorption et oxydation catalytique de l'OG en milieux aqueux. La texture poreuse de CAO est considérablement développée. Par ailleurs, l'activation combinée par (ZnCl2/CO2) conduit à un charbon essentiellement mésoporeux dont les valeurs de la surface spécifique et du volume mésoporeux, sont de 1587 m2/g et 0.912 cm3/g respectivement.