RESUME

Le béton est un matériau sensible aux agents agressifs sa durabilité est liée à sa compacité. La présence d’un superplastifiant haut réducteur d’eau permet de réduire les rapports (eau/ciment) et donc concours à l’augmentation des performances des bétons tant à l’état frais que durci. Le béton à haute performance est le résultat de l’amélioration des propriétés physiques, mécaniques et chimiques de béton ordinaire. L’étude consiste à mesurer des retraits et gonflements liées à l’hydratation du ciment en présence d’adjuvant. Ces déformations différées sont influencées par les rapports E/C. Les résistances mécaniques des bétons à base d’adjuvant et d’ajout siliceux amorphe selon la teneur et leur nature ont été déterminée Une étude préalable a été menée sur la compatibilité pour le choix du couple (ciment, adjuvant).

Mots clés :

Béton, fumée de silice, hydratation, retrait endogène, retrait totale, gonflement, résistances mécaniques, adjuvants, ciment portland, durabilité, ajouts cimentaires.

ABSTARCT

Concrete is a material sensitive to aggressive agents, its sustainability is related to its compactness. The presence of superplasticizer reduces the (water / cement) ratio and thus assist in increasing performance concrete as fresh and hardened. The high-performance concrete is the result of improvement physical, mechanical and chemical properties of ordinary concrete. The study is to make consist to mesure shrinkage and expansion related to cement hydration in the presence of chemical admixture. These deferred deformations are influenced by low W/C ratios.

The mechanical strengths of concrete-based chemical admixture and amorphous silica addition according to their content and nature were determined. To make this a preliminary study was conducted on the compatibility  cement / chemical admixture  for the choice of the couple (cement, chemical admixture).

Keywords:

Concrete, silica fume, hydration,  Autogenous shrinkage, total shrinkage, Expansion, mechanical strength, additives ,  Portland cement, durability, Additions cement.

ملخص

الخرسانة هي مادة حساسة و متأثرة بالعوامل المهاجمة لها( العدوانية) مدة حياتها وديمومتها مرتبط ارتباطا وثيقا بالاكتناز (التراصية) ، وجود المواد المساعدة(المحسنة) تسمح بتخفيض نسبة الماء/الاسمنت و بالتالي زيادة الفعالية و الأداء  الأفضل للخرسانة في الحالة السائلة وفي الحالة الصلبة. الخرسانة عالية الفعالية هي نتيجة لتحسين المميزات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للخرسانة العادية. الدراسة تشمل القيام بقياسات للانكماش و الانتفاخ المربوط بهدرجة الاسمنت في وجود محسن على المدى القصير.هذه التغيرات المؤجلة (خلال الوقت) متأثرة  بالنسب  ماء/اسمنت.

المقاومات الميكانيكية لهذه الخرسانيات على أساس المحسن اضافة الى السيليس الغيرمتبلور حسب نسبة و طبيعة المحسن المستعملة ولهذا  تمت دراسة أولية على توافق اسمنت / محسن  لاجل اختيارا لثنائي الملائم (اسمنت / محسن).

:كلمات مفتاحية

الخرسانة ، غبار السيليس ، الهدرجة ، الانكماش الداخلي ، الانكماش الكلي ، الانتفاخ ، المقاومات الميكانيكية ، المحسن ، الاسمنت البورتلاندي ، الاستدامة ، الاضافات الاسمنتية.