Ce travail porte sur la synthèse et la caractérisation de couches minces dures de carbure et nitrure de titane déposées sur des substrats métalliques par plasmas froid. Ces couches minces ont été élaborées par pulvérisation cathodique magnétron (PVD : Physical Vapor Deposition) en conditions réactives sur des substrats métalliques.

Nous nous sommes fixés comme double objectif d'étudier et de caractériser un réacteur plasma RF excité à 13.56 MHz à basse pression et d'étudier son application aux dépôts de couches minces (carbure et nitrure de titane) dans le but d'améliorer ou de conférer de nouvelles propriétés aux matériaux traités. Selon la nature du substrat, nous nous sommes intéressés à l'influence des conditions opératoires (polarisation, puissance, pression et mélanges gazeux) sur la nature, la structure et les propriétés des couches minces obtenues.

L'étude de la dureté a été réalisée en utilisant les substrats en acier et a montré que l'épaisseur des couches qui ne doit pas être dépassée (épaisseur limite) est de 4 m pour le TiN et de 6 m pour le TiC. La polarisation du substrat est un paramètre important pour la qualité des revêtements durs. Sans polarisation, la valeur de la dureté obtenue est faible. Elle est de l'ordre de 500 Kg/mm2 pour le TiN, et de1000kg/mm2 pour le TiC.

La résistivité quant à elle a été étudiée pour des couches minces déposées sur du silicium et a montré que nos dépôts pouvaient être utilisés comme couches barrières en contrôlant les paramètres de déposition. L'augmentation de l'épaisseur entraîne une diminution de la résistivité. Elle passe brusquement de 165 cm pour une épaisseur de 10 nm à 69 cm pour une épaisseur de 15 nm. Les couches les plus résistives sont obtenues quand elles sont préparées sans polarisation du substrat ce qui augmente aussi la quantité d'oxygène présente dans les couches.