Thème : Etude de l’élimination des colorants en solution sur charbon actif issu du broyage cryogénique des pneus usagés

Melle. OULD BRAHIM INSAF

Spécialité génie des procédés industriels

Directeur de Mémoire : Dr. Mohamed BELMEDANI

Résumé :

La synthèse d’un charbon actif par activation chimique à l’acide phosphorique à partir de poudre issu du broyage cryogénique d’un pneu usagé a permis de confirmer par analyse infrarouge l’introduction des fonctions de surface, analyse MEB la nature mésoporeuse du charbon actif préparé qui présente une surface spécifique égale à 356 m²/g.

La démarche expérimentale adoptée consiste à mener en solutions aqueuses, des expériences d’adsorption en système batch de deux colorants cationiques : Bleu de méthylène et le Vert de méthyle largement utilisé dans l’industrie textile Algérienne. Pour cela, nous avons effectué une étude expérimentale de la cinétique d’adsorption en examinant l’effet de certains paramètres opératoires importants influençant le pouvoir décolorant du charbon actif utilisé, en particulier, le temps de contact, le pH de la solution, la température, la concentration initiale en colorant et la masse du charbon actif utilisé.

L’étude de l’influence du temps de contact a révélé un temps d’équilibre de 114 min pour le BM et de 80 min pour le VM.

L’application des modèles classiques des isothermes d’adsorption indique une bonne description des résultats expérimentaux par le modèle de Langmuir pour les deux colorants avec des capacités maximales de 28,87 mg/g pour le BM et de 33.33 mg/g pour le 
VM.

A travers l’étude cinétique menée, il s’est avéré que dans  le processus d’adsorption des deux colorants sur le charbon actif préparé, plusieurs mécanismes de transfert de matière interviennent, à savoir les transferts de masse externes, les réactions de surface qui sont de pseudo-premier ordre pour les deux systèmes, et la diffusion intraparticulaire.

L’étude de l’influence de la température a permis d’estimer les grandeurs thermodynamique qui ont montré que l’adsorption est spontanée, exothermique pour le BM et endothermique pour le VM.

Mots clés : Adsorption, Vert de Méthyle, Bleu de méthylène, Charbon actif.