Les hydrogels poly (N, N-diméthylacrylamide) (PAD) et poly (N, N-diméthylacrylamide -co- acide maléique) (PADAM-x) (x = 9, 17, 33, 38 et 44 % en mole en acide maléique) ont été synthétisés par  voie radicalaire utilisant le N, N'- méthylènebisacrylamide (NMBAA) comme agent réticulant et caractérisés par différentes techniques.

La composition du comonomère acide maléique dans les hydrogels PADAM a été déterminée par analyse élémentaire.

L'étude de la cinétique  de gonflement de nos hydrogels a été menée dans différents  milieux   tampons (pH = 0.9, 3.9, 6.9 et 8.7) et à la température 16 °C. Nous avons observé que le taux de  gonflement d'une part, augmente avec la composition en acide maléique et d'autre part diminue avec la composition en agent réticulant.

Par ailleurs, nous avons constaté qu'en augmentant la température à 31 °C,  le taux de  gonflement diminue.

Les températures de transition vitreuses (Tg) des hydrogels PADAM, déterminées par analyse enthalpique différentielle (DSC), augmentent avec les compositions en acide maléique et en agent réticulant.

L'analyse thermogravimétrique (ATG) a montré que nos hydrogels sont thermiquement stables.

L'observation morphologique par microscopie électronique à  balayage (MEB) a permis d'estimer la taille des pores dans le réseau.