Résumé :
	    Notre travail est une contribution à l’étude de la photo dégradation d’un colorant organique (Eosine Y) par catalyse hétérogène sur plusieurs hétérojonctions semi-conductrices de CdShex d’une part et des oxydes mixtes de cuivre et d’aluminium (CuAlO2, CuAl2O4) et de l’oxyde de cuivre(II) sous illumination visible. Les oxydes de cuivre aluminium (CuAlO2 ; CuAl2O4) ont  été synthétisé par voie solide alors que le sulfure de cadmium (phase hexagonale; Greenockite) a été synthétisé par précipitation. Les différents  semi-conducteurs ainsi que leurs différentes jonctions ont été caractérisés par différentes méthodes physiques ( DRX ; MEB ; optique et photo électrochimie). Ces caractérisations nous ont permis d’établir un diagramme énergétique pour la prévision du mécanisme réactionnel. Les facteurs physique tels que le pourcentage massique des différents catalyseurs, le pH de la solution, la température et la vitesse d’agitation ont été optimisés lors de l’étude cinétique de la photo dégradation. Cette cinétique a été suivie par spectroscopie UV-Visible àmax= 516 nm. Globalement, un ordre de vitesse de zéro a été observé pour la photo dégradation de l’éosine en milieu aqueux. Le contrôle du cadmium dans la solution a été suivie par absorption atomique


