L’étude décrit l’influence des ajouts minéraux d’origine locale « sable de dune et laitier de hauts fourneaux »

sur la microstructure des pâtes et des bétons à base de ciment portland.

Contrairement aux idées reçus, le sable de dune finement broyé, malgré sa structure cristallisée, présente un

pouvoir  pouzzolanique. Néanmoins, ce dernier reste  faible comparativement à ceux des ajouts amorphes

que sont le laitier  et  la  fumée de silice. confirmé par des analyses par DRX, ATD/ATG et perte au feu.

La combinaison de  10% FS et 5% SD engendre une amélioration de l’hydratation du ciment et une meilleure

fixation de la Portlandite. De plus, elle a permis d’améliorer la compacité de la matrice cimentaire et d’aboutir

à  des micro-bétons de très haute résistance. Ce gain de résistance est dû à la présence,  dans la matrice

cimentaire de ces bétons, de C-S-H denses et riches en silice dont leur rapport stœchiométrique (C/S) demeure

faible (1,1 contre 1,8 pour le témoin).