Résumé

Face à la tendance globale d’accroissement de la population mondiale associée à l’intensification de l’urbanisation, de l’industrialisation et de l’agriculture, les besoins en eau à l’échelle mondiale se font de plus en plus pressants. Or les rejets ménagers, industriels (métaux, colorants, produits chimiques) et agricoles induisent des taux de pollution de l’air et des milieux aquatiques accrus ainsi que l’émergence de nouvelles pollutions, comme la pollution radioactive, qui présentent une toxicité pour l’homme et les écosystèmes. Les systèmes d’assainissement et de purification efficaces peinent en effet à proposer des solutions de traitement efficaces et économiques répondant aux exigences de développement durable. Ces systèmes se fondent, par exemple pour la purification de l’eau, sur des méthodes physiques (filtration, adsorption sur charbon actif), chimique (chloration) ou bien microbiologique (utilisation de bactéries) qu’il faut parfois combiner pour atteindre un degré de purification acceptable. Cela nécessite du temps et plusieurs étapes de traitement ce qui implique également des coûts supplémentaires.

Au cours de ces dernières années, les technologies d’oxydation avancées se sont montrées efficaces pour la destruction de polluants tant gazeux qu’aqueux. Ces techniques sont basées sur la génération de radicaux très réactifs vis-à-vis de la dégradation d’une large gamme de polluants. La photocatalyse hétérogène en particulier, qui permet de dégrader des polluants par irradiation d’un semi-conducteur, apparaît comme une technique prometteuse, d’autant plus intéressante que la plupart des pays souffrant de problèmes d’approvisionnement en eau sont les pays les plus ensoleillés du monde.

Ce mémoire de thèse est dédié à:

- L'élaboration des oxydes CuMO2 (M = Al; Cr; Fe; Mn) par synthèse sol-gel, leurs caractérisations structurales, physiques; électrochimiques et leurs applications en photocatalyse. Les matériaux CuMO2  ont été identifiés par diffraction des rayons X, par spectroscopie infrarouge et Raman, reflectance diffuse. Les oxydes delafossites CuFeO2, CuAlO2, CuCrO2 cristallisent dans le système hexagonal (SG: R m) et la crednerite CuMnO2 dans le système monoclinique (C2m) à cause de l’effet Jahn-Teller Mn3+ (3d4). La spectroscopie Raman a mis en évidence des bandes de vibrations  aux alentours  de 207, 450 et 700 cm-1 attribuées aux modes Eg, Ag, A1g correspondant à la liaison linéaire O-CuI-O et aux octaèdres MIIIO6 à arêtes communes. Par contre, pour CuMnO2 un pic univoque situé à 679 cm-1 (mode A1g) est observé. Les spectres de reflectance diffuse nous ont conduits à la détermination de la largueur de la bande interdite (Eg) et le type de transition. La variation thermique de la conductivité électrique indique un comportement semi-conducteur et un mécanisme de conduction par saut de petits polarons et la valeur de l'énergie d'activation (Ea) est évaluée à partir de la pente de la courbe Log () en fonction de (1000/T). Le signe positive du pouvoir thermoélectrique est due à un excès d'oxygène qui génèrent des trous, indiquant une conduction de type p, un comportement confirmé par les mesures des capacitances. Les courbes de Mott-Schottky, nous ont permis de calculer la densité des trous (NA) et d'estimer le potentiel de la bande plate Vbp. Ce dernier permet de positionner énergétiquement les bandes de valence et de conduction.

La connaissance de tous les paramètres physiques (Ea; Eg et Vbp) de nos matériaux ci-dessus ont permis de tracer le diagramme énergétique avec différentes électrolytes. Ces diagrammes permettent de prédire les réactions susceptibles de se produire à la jonction semi-conducteur/électrolyte.

- La dépollution de l'eau par les métaux lourds X2+ (X = Ag, Cd, Ni, Pb et Zn) en solution aqueuse, par photocatalyse hétérogène en présence de CuMnO2 en suspension et illuminé par une irradiation lumineuse visible.

par photocatalyse hétérogène en présence de CuMnO2 en suspension et illuminé par une irradiation lumineuse visible a été étudié

par photocatalyse hétérogène en présence de CuMnO2 en suspension et illuminé par une irradiation lumineuse visible a été étudié.