Ce travail consiste essentiellement à l'évaluation de la radiopacité (RA) de résines composites dentaires expérimentales contenants sept différents agents radiopacifiants : La2O3, BaO, BaSO4, SrO, ZrO2, SrZrO3 et BaZrO3, à différentes teneurs en poids. Ce travail porte aussi, sur l'effet de la nature, du volume, et de la concentration de ces additifs sur la contraction volumique (SC) et le degré de conversion (DC) du matériau composite. A cet effet, une série de composites dentaires expérimentaux a été élaborée par réaction de photopolymérisation, dont les formulations sont basées sur un mélange de deux monomères bi- fonctionnels: (BisGMA/TEGDMA) à différents rapports: (25/75),(50/50),(75/25), mélangés aux sept différents agents radiopacifiants. 
L'évaluation de RA des composites élaborés a été effectuée en comparaison à celles de l'émail et de la dentine de la dent humaine, et à celle de l'aluminium pur. Ces trois références ont été exigées par l'organisation internationale standard (ISO) pour la détermination de RA des matériaux composites à applications dentaires. Les résultats obtenus ont montré que RA dépend directement de la nature, du volume et essentiellement de la concentration en agents radiopacifiants. Elle dépend aussi de la nature et de la teneur en monomères. RA optimale a été observée dans le cas d'un mélange de monomères : (75/25), riche en BisGMA, mélangé à La2O3. Les valeurs de RA les plus faibles ont été observées dans le cas des sels contenants les métaux lourds les moins volumineux tels que le Sr et Zr et pour un mélange (25/75) riche en TEGDMA. 
La technique " bonded- disc method " nous a permis de suivre l'évolution de SC dans le temps et de déterminer les valeurs de la contraction  maximale (Smax) et des vitesses maximales (Vmax) correspondantes. Cette étude nous a révélé que malgré la légère diminution de Smax avec l'augmentation de la teneur en poids en additifs, la nature et la concentration  des charges n'ont pas un effet important sur cette propriété. Néanmoins, la teneur en BisGMA joue un rôle important dans la viscosité du milieu et ainsi sur SC. Les valeurs les plus faibles de Smax ont été obtenues dans le cas des additifs contenants deux types de métaux lourds liés: SrZrO3 et BaZrO3. Cette étude a aussi révélé que Vmax était directement liée à la viscosité du milieu et que la concentration et la nature des charges rajoutées n'ont pas d'effet sur cette propriété. 
L'étude par la spectroscopie FTIR/ATR a permis de déterminer le DC des composites élaborés et de mettre en évidence l'effet d'ajout des agents radiopacifiants, leurs natures et leurs concentrations sur le DC. Cette étude a révélé que DC diminuée avec l'augmentation de la teneur en charges et en BisGMA dans le composite. Cette diminution étant plus prononcée dans le cas des deux sels contenants deux atomes lourds liés : SrZrO3 et BaZrO3.
Une corrélation entre SC et DC a aussi été étudiée et a révélé une dépendance directe et proportionnelle entre ces deux propriétés, quelle que soit la formulation des composites étudiés.

