Dans ce travail, nous étudions le comportement en solidification d'une série d'alliages quaternaires base fer FeVXC (X=Si, Al, Cu, Ni,  Ti,  Zr,  Nb,  Ta,  Mo, W). les éléments d'adition considérés sont classés en élements non carburigènes (Si,  AI,  Cu,  N i )et carbui-igénes  Ti, Zr, , (appartenant au groupe IV), Nb, Ta, (appartenant au groupe V) et Mo, W (appartenant au groupe VI)). Un intérêt particulier sera porté sur le degré d'intersolubilité des élément carburigènes  dans  la  matrice et  dans  les  carbures  formés en cours de refroidissement.

Le  chapitre I  est  consacré  à  la  présentation  de  quelques  aspects   biblographiques concernant  les alliages base  fer (aciers et   fontes alliés) et les carbures  de métaux  de transitions .

Les  techniques  expérimentales mises en oeuvre  pour  mener à bien ce travail sont exposées dans le chapitre I.

Dans le chapitre III est présentée l'étude de l'influence des éléments  d'addition non carburigènes  Si,  A l ,  Cu  et NI sur les températures  de transformations ordre/ désordre) des carbures  de vanadium  formés en cours de solidification dans les alliages FeVXC   (X= Si, Al, Cu et Ni) lechapitre I V traite de l ' effet de l'addiion  du titane et du zirconium  sur  les microstructures  e n  rel ation  avec les chemins de cristallisation des alliages quaternaires  Fe \/ MC (M =Ti ,  Z r)

Dans  le chapitre  V  nous  étudions  le comportement  en  solidification. quaternaires FeVNbC et  FeYTaC.

Dans  le  chapitre  VI    nous  suivons l 'évolution des microstructures  des  carbures  formés  en cours de solidification dans des alliages quaternaires FeVMoC  et FeVWC

Nous terminerons par une étude comparative des degrés de solubilité des éléments d' addition carburigènes dans les d ifférentes phases carbures formés..