Ce travail concerne l'étude du comportement en solidification d'une serie

d'alliage ternaire Fe-Ti-C. Elle a pour but d'obtenir des relations entre les

chemins de cristallisation et les microstructures de solidification.

Les alliages etudies ont ete elabores dans un four a arc, sous flux d'argon.

L'utilisation de plusieurs techniques d'analyses et d'observations

complementaires nous ont permis de mener a bien cette etude. Ces techniques

sont : l'analyse thermique differentielle (ATD), microscopie optique a reflexion

(MO), microscopie electronique a balayage (MEB), diffraction des rayons X

(DRX) et la microdurete.

L' etude du systeme Fe-Ti-C, dans l'angle riche en fer, nous a permis de rendre

compte du comportement en solidification de ces alliages, et de relier les

sequences de refroidissement aux microstructures observees en se basant sur les

diagrammes de phase. Les phases primaires identifiees sont l'austenite  ×(Fe), la

phase £_(Fe) et les carbures de titane TiC1-x.la ligne monovariante separant les

nappe de cristallisation primaire £_(Fe) et TiC1-x passe par un maximum note e3 et

dont la temperature est estimee superieure a 1465 XC.