Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

#### Faculté de Physique

## Résumé  de thèse de Doctorat

#### Option : Electronique Quantique

## Présenté par

##### Mme Sabrina Messaoud-Aberkane

Etude de la dureté en surface des alliages métalliques

par la méthode LIBS

RESUME

L’analyse par spectroscopie du plasma d’ablation laser, appelée LIBS (laser-induced breakdown spectroscopy) ou LIPS (Laser Induced Plamsa Spectroscopy), est une technique prometteuse dans beaucoup de domaines d'applications à savoir la biologie, la géologie, l'agro-alimentaire et l'industrie,...etc. En effet, elle permet une analyse qualitative et quantitative de la composition élémentaire d'un échantillon en temps réel, sans contact et sans préparation. Cependant, même si les performances en terme de précision ont déjà été démontrées dans de nombreux cas, l’analyse LIBS reste plutôt qualitative et au mieux semi-quantitative dans le cas de certains matériaux complexes tels que les matériaux organiques.

Dans ce travail, nous avons étudié la relation entre la dureté en surface des alliages métalliques et les propriétés spectroscopiques du plasma produit lors de l'ablation laser.

L'analyse spectroscopique d'un matériau dépend de la composition de ce dernier, pour cela nous avons élaboré les cibles d'alliages métalliques qui ont fait l'objet de cette étude. Il s'agit d'un alliage ternaire à base de fer, le Fe-V18%-C1%. A partir de cet alliage, et par différents traitements thermiques, nous avons élaboré différentes cibles ayant différentes duretés en surface. Par la suite, nous avons entamé l'étude spectroscopique de ces cibles. Les plasmas ont été générés par le laser Nd:YAG à une énergie laser fixe de 50 mJ.

A la longueur d'onde fondamentale, nous avons tout d’abord démontré qu'il existe une relation linéaire entre le rapport d'intensité de raies ioniques et atomiques avec  la dureté en surface des différents échantillons. Par la suite et dans le but d'utiliser les propriétés physiques du plasma, nous avons mis en évidence la dépendance linéaire de la température électronique et la dureté en surface. Ces résultats ont été vérifiés, discutés et généralisés dans le cas d'ablation avec les harmoniques laser 2 dans le visible et 3 dans l'ultraviolet. Cela permet d'affirmer que la technique LIBS peut être utilisée pour l'évaluation de la dureté sans déplacement de l'échantillon étudié non pas uniquement dans le cas des bétons [1] et des tissus calcifiés [2] mais aussi pour les alliages métalliques. Ceci devrait permettre d'insérer le procédé dans le domaine industriel.

Notre investigation sur la profondeur du cratère créée lors de l'ablation en fonction de la longueur d'onde a démontré que l'utilisation de courtes longueurs d'ondes dans cette application rend la technique plus destructive (quantité de masse ablatée plus importante).

Directeur de thèse Pr A. Bendib