La présente étude porte sur la préparation et la caractérisation d'un charbon actif à partir de tiges de dattes et son application au traitement d'un effluent contaminé par le cadmium. Pour cela la voie thermochimique a été adoptée avec utilisation de l'acide phosphorique comme agent déshydratant. Les résultats montrent que le meilleur charbon actif est obtenu pour une concentration d'acide phosphorique de 50%. L'analyse texturale par la méthode BET donne une surface spécifique de 582m2/g et un volume des pores de 0.32cm3/g. l'application de ce charbon actif à la fixation du cadmium en mode statique montre que le processus d'adsorption est influencé par un certain nombre de paramètre tels que le pH, le temps de contact, la température, la concentration initiale et la dose du charbon actif. Le meilleur rendement, 95% environ, est obtenu pour une masse de charbon actif de 7.5g/l, Un pH égal à 6 et une concentration initiale en cadmium de 20mg/l. L'effet de la température montre que le rendement augmente avec l'augmentation de la température et que le processus est endothermique.