Résumé

Des poudres d’alliage Fe90Mg10 nanostructurées ont été élaborées par mécanosynthèse à l’aide

d’un broyeur planétaire à haute énergie. La formation de la solution solide ainsi que l’évolutiondes propriétés structurales, microstructurales, granulométrie laser, hyperfines et magnétiques enfonction du temps de broyage allant jusqu’à 5 4 h a été suivie aux moyen des techniques decaractérisation : Diffraction des rayons X (DRX), Dispersion d’énergie (EDX), Microscopieélectronique à balayage (MEB), Spectroscopie Mössbauer (SM) et Mesures magnétiques parhystérésismètre. La formation de la solution solide α-Fe(Mg) a commencé après 4 h de broyage.

Les résultats de la DRX ont aussi indiqué que lorsque le temps de broyage augmente, leparamètre de maille augmente et aussi le taux de microdéformations alors que la taille moyennedes grains diminue. Les examens de micrographes MEB e t a n a l ys e g r an u lomé t r i qu eont montré que durant les premiers stades de broyage la taille moyenne des particules

augmente ensuite elle diminue jusqu’à équilibre entre les deux phénomènes de soudage et

fracture. Les résultats de spectroscopie Mössbauer ont permis de mettre en évidence la formationde phase α-Fe(Mg) désordonnée ferromagnétique caractéristique de notre alliage en présenced’une phase paramagnétique riche en Mg. L’aimantation à saturation et le champ coercitif ontété déterminés à partir des cycles d’hystérésis, il a été déterminé que Ms a u gme n t ej u s q u ’ à u n e v a l e u r m a x i m u m p o u r 2 4 h d e b r o y a g e ensuite augmente

alors que Hc augmente jusqu’à une valeur maximum pour 16 h de broyage, ensuite diminue

avec le temps de broyage.

L’étude de la substitution du composé (Fe100-xMgx) par le Mg pour les concentrations (5, 7.5,

15, 20, 33 et 45) a révélé la formation de la solution solide pour l’ensemble des concentrations

en Mg. Il a été observé que l’ajout du Mg fait d’avantage l’alliage qui devient plus ductile.

Les expériences des mesures magnétiques ont affirmé que le comportement ferromagnétique

diminue avec l’augmentation de la proportion de Mg dans l’alliage.