Ce travail porte essentiellement sur l'étude de la morphologie et du comportement thermique de melanges binaires de polymères et de nano composites ternaires, élaborés en faisant varier la nature du solvant utilise et la densité en groupements spécifiques au sein des chaines polymériques. A cet effet, différents copolymères de type styrene-co-acide methacrylique contenant 12, 29 et 45 % en mole d'acide methacrylique et methacrylate d'isobutyle-co-vinyl-4-pyridine contenant 10 et 20 % en mole de vinyl-4-pyridine ont ete synthetises par voie radicalaire, en solution, puis caracterises par differentes techniques. Les melanges binaires de poly(styrene-co-acide methacrylique)/poly(methacrylate disobutyle-co-vinyl-4-pyridine) ( SAM/IBM4VP) forment deux types de materiaux (blends ou complexes interpolymeres) selon la nature du solvant. Une étude qualitative de la compatibilite ou de la complexation de ces paires de polymeres a ete menee. Les resultats obtenus ont montre que les melanges IBM4VP-20/SAM-29 et IBM4VP-20/SAA-27 forment des complexes inter polymeres dans la butan-2-one. Les melanges IBM4VP-20/SAM-12, IBM4VP-20/SAM-29 et IBM4VP-20/SA-27 ont forme une seule phase homogene dans le THF en toutes proportions alors que les melanges IBM4VP-20/SAM-45 et IBM4VP-20/ MSAM-51 ont forme un gel dans le meme solvant (THF). La spectroscopie FTIR en fonction de la temperature a montre que la fraction de la pyridine associee n'est pas affectee par l'elevation de la temperature pour le melange IBM4VP-20/SAM-29 de rapport 15/85. L'introduction de 3 % en poids de bentonite modifiee (OMMT) comme charge au sein des blends IBM4VP-20/SAM-29 a permis d'ameliorer leur stabilite thermique ainsi que leurss temperatures de transition vitreuse. La diffraction des rayons-X a montre l'obtention de nanocomposite intercale (IBM4VP-20/OMMT) et partiellement exfolie (SAM-29/OMMT). Deux nano composites ternaires contenant 3 % en poids de charge OMMT ont ete prepares en solution dans le THF. Les resultats obtenus confirment la tendance vers l'exfoliation avec l'augmentation de la composition en SAM-29 dans les melanges IBM4VP-20/SAM-29. La microscopie electronique a balayage corrobore les resultats obtenus par DRX.