Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

#### Faculté de physique

## Résumé de thèse de Doctorat

#### Option: Electronique quantique

## Présenté par: LAFANE Slimane

Ablation Laser d’une Cible Composite : Application aux

Matériaux à Transition de Phase Isolant-Métal

RESUME

Le contrôle et l’optimisation des propriétés des couches minces en utilisant la technique d’ablation laser nécessite la recherche d’une combinaison de nombreux paramètres de dépôt interdépendants dont la composition de la cible, la fluence laser, la pression et la nature du gaz, la distance cible-substrat et la température du substrat. Tous ces paramètres affectent  les propriétés du plasma dont les propriétés des couches en dépendent fortement. L’étude du plasma devient alors une nécessité afin de trouver les paramètres directs qui permettent de sélectionner telle ou telle propriété physique du matériau déposé en couches minces. Cette étude est d’autant plus importante pour un matériau aussi complexe que le VO2; un matériau qui subit une transition de phase isolant-métal (IM) dont la caractéristique de la transition est influencée directement par sa structure électronique et cristalline.

Ce travail de thèse avait comme objectif le contrôle de la caractéristique de la transition IM. A cet effet, nous avons utilisé l’imagerie rapide, la spectroscopie d’émission optique en temps de vol et les collecteurs de charges pour l’étude du plasma. Simultanément une multitude de couches de VO2 a été déposée et analysée par différents moyens de caractérisation. D’après les résultats obtenus, nous avons identifié la masse ablatée et la distribution angulaire des espèces du plasma comme paramètres directs contrôlant la caractéristique de la transition. Il a été trouvé que la pression de l’oxygène n’est par un paramètre autonome d’optimisation mais déterminant et que le découplage des éléments du plasma en deux composantes rapide et lente est responsable de la formation de couches multiphasiques. De plus, il a été montré que la température du substrat peut compenser l’effet de la fluence laser  et l’association de cette température avec la nature du substrat permet de contrôler la morphologie des nanostructures du VO2.